## Slide 1
MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI
PER COPERTURE - CARATTERISTICHE
Tecnologie · Prestazioni · Sicurezza antincendio
POLITECNICO DI MILANO 18 Giugno 2026
Obiettivi della sessione
Tecnologie delle membrane
Bitume-polimero e membrane sintetiche
Norme armonizzate e caratteristiche essenziali
EN 13707 · EN 13956 – Aspetti di sostenibilità e durabilità
Prestazioni di sistema
Comportamento al fuoco esterno EN 13501-1 · EN 13501-5 · CEN/TS 1187
Prestazione all’azione del vento

## Slide 2
Le principali famiglie di membrane
Una panoramica dei materiali impermeabilizzanti moderni
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
Applicazione a fiamma di membrana bituminosa
Membrane Bitume-Polimero
BPE (Bitume Polimero Elastomero) SBS
BPP (Bitume Polimero Plastomero) APP
Mono o bi-strato applicato a fiamma
Spessori 3–5 mm · Massa 3,5–6,5 kg/m²
Membrane Sintetiche
PVC-P – Cloruro di polivinile plastificato
TPO / FPO – Poliolefine flessibili termoplastiche
Mono-strato, saldatura ad aria calda
Spessori 1,5–2,0 mm · Larghezze fino a 2.10 m
Applicazioni:
Coperture
Fondazioni
Opere civili
Infrastrutture

## Slide 3
Membrane bitume-polimero
Struttura a strati, componenti e funzioni
Struttura a strati
1) Finitura superiore: protezione
Scaglie di ardesia, granuli minerali, · pellicole plastiche di varia natura,· lamina metallica
2a) Compound bituminoso: conferisce impermeabilità, durabilità, lavorabilità, prestazioni speciali
bitume + polimeri + additivi
3) Armatura: caratteristiche meccaniche
poliestere · fibra di vetro · composita
2b) Compound bituminoso: impermeabilità e durabilità, lavorabilità prestazioni specifiche
strato inferiore
4) Finitura inferiore: protezione/separazione
PE foil · film rimovibile · talco
Spessori commerciali: 3 mm · 4 mm · 5 mm — Massa: 3,5 – 6,5 kg/m²
Funzioni chiave
✔
Impermeabilità
EN 1928 · 10 kPa
✔
Durabilità
EN 1296 · EN 1297
✔
Resist. meccanica
Trazione · Lacerazione
✔
Flessibilità alle basse temperature
1
3
2a
4
2b
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 4
Il compound bituminoso
Composizione e modifica con polimeri
Additivi
Ritardanti di fiamma
Antiradice
Per compound autoadesivi
…
Cariche minerali
Carbonato di calcio · silice
Polimeri
Elastomeri SBS/BPE: ottima lavorabilità a freddo, comportamento elastico
Plastomeri APP/BPP: migliore stabilità dimensionale, resistenza al calore e UV
Bitume
Miscela di idrocarburi naturali o residuati dalla raffinazione del greggio
Distillato o ossidato (insufflazione aria > 100 °C)
Uso industriale: bitume distillato modificato per membrane ed asfalti stradali
NON cancerogeno (a differenza del catrame)
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 5
Modifica del bitume distillato con SBS, APP
e tipologie di armature
Confronto tra compound e tipologie di rinforzo
SBS (Stirene – Butadiene – Stirene)
Elastomerico (BPE)
Ottima lavorabilità alle basse temperature
Migliore resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Comportamento elastico
Scarsa resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono
APP (Polipropilene Atattico)
Plastomerico (BPP)
Migliore stabilità dimensionale
Migliore resistenza ai raggi UV
Maggiore resistenza al calore e durezza
Adatto ad aree a clima caldo
Armature (alcune tipologie di rinforzi)
TNT Poliestere da fiocco + fili di vetro
Elevata stabilità dimensionale
Triarmato (doppio TNT + velo vetro)
Alta stabilità dimensionale, ottime prestazioni meccaniche, elevata isotropia
TNT Poliestere filo continuo + fili di vetro
Elevata stabilità dimensionale, ottime caratteristiche meccaniche
TNT Poliestere da fiocco
TNT Poliestere filo continuo
Ottime caratteristiche meccaniche
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 6
Membrane sintetiche PVC-P – TPO/FPO
Struttura a strati, componenti e funzioni
1) Strato superiore all’inserto
Parte polimerica membrana TPO o PVC-P
2) Inserto
Rete poliestere (2a) , velovetro (2b), biarmatura (velovetro + rete poliestere)
3) Strato inferiore all’inserto
Parte polimerica membrana TPO o PVC-P
4) Finitura inferiore
Geotessile, geotessile adesivizzato etc…
Spessori commerciali: 1,5 mm · 2,0
✔
Impermeabilità
EN 1928 · 10 kPa
✔
Durabilità
EN 1296 · EN 1297
✔
Resist. meccanica
Trazione · Lacerazione
✔
Flessibilità alle basse temperature
1
2a
2b
3
4
Funzioni chiave
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
PVC-P – Cloruro di polivinile plastificato
TPO / FPO – Poliolefine flessibili termoplastiche

## Slide 7
Membrane sintetiche – PVC-P
Cloruro di polivinile plastificato
Composizione tipica
Resina PVC 50–55 %
Plastificanti 30–35 %
Stabilizzanti/pigmenti/cariche 10–20 %
Caratteristiche principali
★ Termosaldabile ad aria calda
Saldatura per termofusione: giunzioni omogenee
★ Compatibilità chimica
Geotessile separatore richiesto con EPS, membrane bituminose e supporti non compatibili
★ Prestazioni al fuoco
Formulazioni speciali: roof T1, T2, T3, T4
★ Buona flessibilità alle basse temperature
Armatura: velo di vetro · rete poliestere · biarmatura
★ Produzione
Coestrusione / Calandratura / Spalmatura
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 8
Membrane sintetiche – TPO / FPO
Poliolefine flessibili termoplastiche
Composizione tipica
Resine TPO
Stabilizzanti, cariche
Caratteristiche principali
★ Elevata flessibilità a freddo
Elevata flessibilità a freddo che ne favorisce l’utilizzo alle basse temperature
★ Compatibilità chimica
Compatibile con EPS e principali pannelli isolanti senza necessità di elementi di separazione
★ Prestazioni al fuoco
Formulazioni speciali per Broof T1, T2, T3, T4
★ Saldatura ad aria calda
Ottima saldabilità ad aria calda con giunzioni omogenee
★ Produzione
Prodotto per coestrusione
Armatura: velo di vetro · rete poliestere · biarmatura
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 9
Sistemi di posa in opera
Fissaggio meccanico · Aderenza totale · Zavorramento
Fissaggio meccanico
Tasselli/viti con rondella, ricoperti da sormonta o striscia di membrana
Adatto per supporti in acciaio, calcestruzzo, legno
Ottimizzabile per carico al vento
Ideale per ristrutturazioni e strutture leggere
↑ strutture leggere e ristrutturazioni
Adesione
Adesione a tutto piano con adesivo (sistemi a freddo) o a fiamma
Nessun movimento relativo della membrana
Massima resistenza al vento
Richiede supporto piano e continuo ed adeguatamente vincolato
↑ rifacimenti e zone ad alto vento
Zavorramento
Membrana posata libera
zavorrata con ghiaia o altri sistemi di zavorramento
Protegge la membrana dagli UV
Usato anche nel sistema 'tetto rovescio'
↑ coperture piane accessibili
Criteri di scelta: tipo di supporto · carico al vento · destinazione d'uso · requisiti termici
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 10
Membrane impermeabili per coperture
Norme Armonizzate
Norme di prodotto per membrane sintetiche e bituminose per coperture
La norma di prodotto per membrane sintetiche per coperture è EN 13956:2012
La marcatura CE (obbligatoria nel mercato europeo) è prevista dal Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR)
Si basa sulle caratteristiche essenziali riportate nell'Allegato ZA
Non esistono requisiti minimi nella norma di prodotto, ma è previsto l’obbligo di fornire la Dichiarazione di Prestazione (DoP) da parte di chi immette il prodotto sul mercato.
La DoP (Dichiarazione di Prestazione) è il documento obbligatorio per la marcatura CE ai sensi del Reg. UE 305/2011 (CPR).
La norma di prodotto per membrane bituminose per coperture è EN 13707:2004 + A2:2009
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 11
EN 13707 – Membrane bituminose armate
Caratteristiche essenziali e metodi di prova
ALCUNE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESSENZIALI
5.2.3
Impermeabilità all'acqua
EN 1928 – metodo A o B, 10 kPa – PASS
5.2.10
Resistenza a trazione
EN 12311-1 – forza max e allungamento
5.2.13
Stabilità dimensionale
EN 1107-1
5.2.17
Flessibilità a bassa temperatura
EN 1109 – valore ≤ MLV
5.2.18
Stabilità alla T° elevata
EN 1110 – resistenza allo scorrimento
5.2.5.1
Comportamento al fuoco esterno (prestazione di sistema)
CEN/TS 1187 – EN 13501-5 classe BROOF
5.2.5.2
Reazione al fuoco (limitata alla classe E)
EN 13501-1 · EN ISO 11925-2
5.2.19
Invecchiamento artificiale
EN 1296 (12 sett.)
EN 1297 (1000h)  membrane esposte UV
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 12
EN 13956 – Membrane sintetiche
Caratteristiche essenziali e marcatura CE
5.2.3
Impermeabilità all'acqua
EN 1928 – metodo B, 10 kPa – PASS
5.2.9
Resistenza a trazione
EN 12311-2 – metodo A o B
5.2.7
Resistenza dei giunti
EN 12316-2 pelatura · EN 12317-2 taglio
5.2.14
Resistenza al punzonamento dinamico
EN 12691 met. A
5.2.16
Durabilità – esposizione UV
EN 1297 – 1000 h, esame visivo
5.2.15
Piegatura a bassa temperatura
EN 495-5 – superficie superiore
5.2.5.1
Fuoco esterno: classificazione limitata alla classe F
CEN/TS 1187 – EN 13501-5
5.2.5.2
Reazione al fuoco: limitato alla classe E
EN 13501-1 · EN ISO 11925-2
EN 13707 e EN 13956 costituiscono la base obbligatoria per la marcatura CE delle membrane
ALCUNE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 13
SITEB
PRIMI
EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto
EN 15804 / ISO 14025
Quantifica gli impatti ambientali sull'intero ciclo di vita (LCA).
Nei CAM Edilizia (DM 24/11/2025, in vigore dal 02/02/2026) è un criterio premiante, non obbligatorio: contribuisce al punteggio tecnico nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa.
Verificata da ente terzo accreditato: EPD Italy, IBU, BRE.
Principali indicatori: GWP (CO₂eq), energia primaria, consumo idrico, rifiuti.
CAM Edilizia – Indice SRI
Solar Reflectance Index
Specifica tecnica prevista nei CAM Edilizia (DM 24/11/2025) per appalti pubblici.
SRI ≥ 76 per coperture con pendenza ≤ 15% (coperture piane).
SRI ≥ 29 per coperture con pendenza > 15% (falde inclinate).
Calcolato con ASTM E1980 su riflettanza (C1549) ed emissività (C1371).
Assenza di Sostanze Pericolose
REACH / SVHC
Le membrane prodotte dal Gruppo PRIMI non contengono sostanze pericolose né sostanze SVHC candidate alla lista di autorizzazione REACH.
Le membrane sono "articoli" ai sensi del REACH: obbligo di comunicazione se contengono sostanze SVHC > 0,1% (w/w).
Le SDS non sono richieste per gli articoli, salvo presenza di sostanze pericolose rilasciabili in condizioni d'uso normali.
Riciclabilità Post Consumo
End of Life / Economia Circolare
Le membrane bituminose/sintetiche a fine vita possono recuperate come materiale secondario.
In Germania, Paesi Bassi e UK: filiere consolidate con tassi di recupero fino al 90%; i materiali contribuiscono a ridurre il GWP dichiarato in EPD e CAM.
⚠ In Italia il quadro normativo ostacola il recupero: le membrane sono classificate come rifiuto speciale (CER 17 03). La normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) non prevede ancora criteri End of Waste specifici, rendendo il riciclo industriale di fatto inattuabile — a differenza degli altri Paesi UE.
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture · Caratteristiche
Sostenibilità delle membrane per coperture
Aspetti ambientali e criteri green per membrane bituminose e sintetiche

## Slide 14
Durabilità delle membrane
Fattori di degrado e prove di invecchiamento
Formulazione e
design di prodotto:
Composizione
Colore
Tipo di armatura
Spessore
Etc…
Progettazione
Uso del prodotto corretto per uso specifico
Progettazione sistema impermeabile
Applicazione
Prove di durabilità (principali norme di riferimento)
EN 1296
Invecchiamento termico
EN 1297
UV + calore + acqua
Le prove di invecchiamento sono da considerarsi screening test (verifiche comparative)
Non c’é nessuna correlazione dimostrata tra durata delle prove e durabilità reale delle membrane impermeabili applicate (vedi norme armonizzate)
La durabilità non é un concetto “assoluto” ma dipendente da diversi fattori:
Condizioni esterne
zona geografica
irraggiamento,
Temperature
Etc…
Prescrizioni normative
Prescrizioni dei produttori
Buona pratica
Collaudi/verifiche
Manutenzione
Piano di manutenzione
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture · Caratteristiche

## Slide 15
Classe di reazione al fuoco
EN ISO 11925-2 EN 13501-1
Classificazione del sistema di copertura
Classificazione secondo EN 13501-1 Euroclassi (limitata all’euroclasse E)
Metodo di prova EN ISO 11995-2 ; Classificazione secondo EN 13501-1
Prova EN ISO 11925-2
Fiamma singola (150 mm) · 15 secondi di esposizione
Campione libero senza supporto
Valutazione: altezza fiamma e gocce accese
Estendibilità dei risultati da norme armonizzate
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
*
* Da testare (atto delegato Commissione Europea)

## Slide 16
Standard europei per la valutazione delle
prestazioni al fuoco esterno per coperture
Classificazione del sistema di copertura
TEST T1, T2, T3, T4 ESEGUITI SECONDO CEN/TS 1187
(norma attuamente in revisione CEN TC 127 WG5)
CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13501-5
REGOLE DI APPLICAZIONE ESTESA SECONDO CEN TS 16459
1. Sono test di Sistema (quindi la classificazione non é riferita alla sola membrana ma a tutto il sistema)
2. Non esiste una gerarchia tra i test, ma sono tecnicamente diversi
3. i criteri sono passa/non passa con pendenze stabilite da norma
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
Test Broof T1
Test Broof T3

## Slide 17
CEN/TS 1187 – Metodi di prova al fuoco esterno
I quattro metodi e la loro origine storica
Metodo T1
Tizzoni ardenti (600 g di lana di legno in cestello 300×300 mm)
Inclinazione:
15° (applicazione < 20°)
45°
Durata 60 min
↗ Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Europa Est
Metodo T2
Tizzoni ardenti + vento (crib di legno 100×100 mm, 40 g)
Inclinazione: 30° (applicazione ≥ 0°)
Vento 2 e 4 m/s ·
Durata 15 min
↗ Scandinavia
Metodo T3
Tizzoni ardenti + vento + irraggiamento (flusso 10–12,5 kW/m²)
Inclinazione:
5° (applicazione < 10°)
30°(applicazione ≥10° e ≤70°)
Vento 3 m/s
↗ Francia, Rep. Ceca, Romania, Italia, ma a volte richiesto in altri paesi
Metodo T4
Prova bifasica: pre-test + irraggiamento 12 kW/m² + vento
Inclinazione:
0° (applicazione < 10°)
45° (applicazione ≥10°)
Vento 6,7 m/s per depressione 15Pa·
Durata 60 min
↗ Regno Unito e Irlanda, Italia ma a volte richiesto in altri paesi
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
(applicazione ≥20°)

## Slide 18
Classi di comportamento al fuoco esterno
EN 13501-5
Riepilogo classi e criteri per i 4 metodi di prova (CEN TS 1187)
PROVA 1 (t1)
PROVA 2 (t2)
PROVA 3 (t3)
PROVA 4 (t4)
B ROOF (t1)
Tizzoni ardenti
Diffusione su ↑ <0,70 m
Diffusione su ↓ <0,60 m
Max bruciato <0,80 m
Nessun detrito ardente
Apertura singola <25 mm²
Tot. aperture <4.500 mm²
Nessuna diffusione laterale
Raggio (tetti piani) <0,20 m
F ROOF (t1)
Prestazione non determinata
B ROOF (t2)
Tizzoni + vento
A 2 m/s e 4 m/s:
Lung. media ≤0,550 m
Lung. massima ≤0,800 m
(copertura e substrato)
F ROOF (t2)
Prestazione non determinata
B ROOF (t3)*
TE ≥30 min e TP ≥30 min
C ROOF (t3)
TE ≥10 min e TP ≥15 min
D ROOF (t3)
TP >5 min
F ROOF (t3)
Prestazione non determinata
TE = tempo diffusione esterna TP = tempo penetrazione
B ROOF (t4)*
Nessuna penetrazione entro 1h. Prova prel.: brucia <5 min, fiamma <0,38 m
C ROOF (t4)
Nessuna penetrazione entro 30 min. Prova prel.: brucia <5 min, fiamma <0,38 m
D ROOF (t4)
Penetrazione entro 30 min ma non nella prova prel. Fiamma <0,38 m
E ROOF (t4)
Penetrazione entro 30 min ma non nella prova prel. Propagazione non controllata
F ROOF (t4)
Prestazione non determinata
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
Importante: la classificazione BROOF appartiene al SISTEMA testato, non alla sola membrana
*B ROOF (t3)/(t4): requisiti minimi per coperture con impianti BAPV previsti nel par 4.2 - caso 3a - nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025 (linea guida impianti fotovoltaici su coperture)

## Slide 19
Classificazioni BROOF ed EN 16459 – EXAP
Dal sistema testato all'applicazione estesa
Classificazioni BROOF
Classificazione
Metodo CEN TS 1187
Paesi
BROOF(t1)
Metodo 1
D, NL, B, E
BROOF(t2)
Metodo 2
Paesi Nordici
BROOF(t3)
Metodo 3
Francia
BROOF(t4)
Metodo 4
UK, IRL
EN 16459 – Applicazione estesa (EXAP)
In fase di revisione (CEN TC 127-WG5)
Estende risultati di prova a configurazioni simili non testate direttamente
Necessario sempre un rapporto di prova con la configurazione base di riferimento
Regole per variazione di componenti del sistema testato
Riduce il numero di costosi test a sistema completo
Possibilità di rifacimenti per i sistemi T3 (provino tipico)
Importante: la classificazione BROOF appartiene al SISTEMA testato, non alla sola membrana
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche

## Slide 20
Prestazioni di Sistema: Resistenza al vento
Classificazione del sistema di copertura
EN 16002: Determinazione della resistenza al carico del vento di fogli flessibili fissati meccanicamente per l'impermeabilizzazione dei tetti (Test dinamico)
CEN/TS 17659:2021 Linea guida progettuale per sistemi di impermeabilizzazione dei tetti fissati meccanicamente
EN 17686:2022 (Fogli flessibili per l'impermeabilizzazione – Determinazione della resistenza al carico del vento di sistemi di copertura con sistemi di impermeabilizzazione incollati).
Calcolo eseguito secondo
EN 1991-1-4 (Eurocodice)
Uso di norme nazionali (UNI 11442) e regolamenti nazionali (zone di vento locali) per calcolo dell'azione del vento
Normativa di riferimento
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche
Utilizzo dei risultati per calcolo del fissaggio meccanico

## Slide 21
Conclusioni
Una sistema di copertura richiede una valutazione integrata di tecnologie, prestazioni e sostenibilità
Tecnologie
Materiali e struttura
Bitume-polimero (SBS · APP) e sintetiche (PVC-P · TPO/FPO)
Struttura a strati: compound · armatura · finitura
Metodi di posa: fissaggio meccanico · aderenza · zavorramento
Norme di Prodotto
Marcatura CE obbligatoria
EN 13707 – membrane bituminose armate
EN 13956 – membrane sintetiche
DoP obbligatoria (Reg. UE 305/2011 CPR)
Sostenibilità
CAM Edilizia DM 24/11/2025 e altri regolamenti
EPD (EN 15804): criterio premiante nei CAM
SRI ≥ 76 (piane) · SRI ≥ 29 (falde): specifica tecnica
REACH: membrane = articoli, obbligo comunicazione SVHC
Riciclo
Prestazioni Meccaniche e Durabilità
Caratteristiche essenziali
Impermeabilità: EN 1928 · 10 kPa
Trazione · lacerazione · punzonamento dinamico
Durabilità: EN 1296 (aging) · EN 1297 (UV)
Sicurezza Antincendio
Sistema, non solo membrana
Reazione al fuoco: EN 13501-1 (max classe E per membrane)
Fuoco esterno: CEN/TS 1187 (T1–T4) → EN 13501-5 BROOF
EXAP EN 16459: estensione risultati a configurazioni simili
Prestazioni di Sistema
Progettazione integrata
Resistenza al vento: EN 16002 · CEN/TS 17659 · EN 17686
BROOF(t1–t4): classificazione del sistema completo
Scelta ottimale: supporto · vento · uso · requisiti termici
La corretta progettazione richiede una valutazione integrata di materiali, prestazioni e sicurezza antincendio
EN 13707
EN 13956
EN 13501-1
CEN/TS 1187
EN 13501-5
EN 16459
Gruppo PRIMI – SITEB · Membrane Impermeabilizzanti per Coperture - Caratteristiche